#G0

ГОСТ 10322-71

Группа M21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ НОРКИ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed skins of mink.

Specifications

ОКП 89 1930

Дата введения 1972-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:

Н.И.Клягина, Ю.Ф.Игнатов (рук. темы), Н.Ф.Маркелова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением  Государственного комитета стандартов Совета Министров CCCP от 30.03.71 N 636

3. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 10322-62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| #M12291 1200019217ГОСТ 938.1-67#S | 3.1 |
| #M12291 1200019499ГОСТ 9209-77#S | 2.1, 3.1 |
| #M12291 1200019504ГОСТ 9210-77#S | 3.1 |
| #M12291 1200019505ГОСТ 9211-75#S | 3.1 |
| #M12291 1200019510ГОСТ 17632-72#S | 3.1 |
| #M12291 901711458ГОСТ 19878-74#S | 4.1 |
| #M12291 1200019512ГОСТ 22829-77#S | 3.1 |

6. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификация (ИУС 2-93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 1994 г.) С ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в ноябре 1978 г., сентябре 1980 г., августе 1983 г., декабре 1985 г., июне 1988 г. (ИУС 12-78, 11-80, 12-83, 2-86, 10-88)

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки клеточной и вольной норки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1a. Шкурки норки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

1.1. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением головы (с носиком и ушами), лап, хвоста и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистый, рассыпчатый и хорошо прочесанный, у крашеных шкурок равномерно окрашенный.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой с хорошей потяжкой и отделкой.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места, участки с битой или сеченой остью должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, могут быть не вычинены, но разрывы должны быть зашиты.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

1.5. Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 5).

1.6. Физические и химические показатели шкурок норки должны соответствовать нормам, указанным в табл.1.

Таблица 1

| #G0Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Температура сваривания кожевой ткани, °С: |  |
| для шкурок гипосульфитно-хром-алюминиевого метода дубления | 55-67 |
| для шкурок формальдегидного метода дубления | 50-60 |
| для крашеных шкурок | 65-80 |
| Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более | 14 |
| рН водной вытяжки кожевой ткани | 4,0-7,0 |
| Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее |  |
| в черный цвет | 3 |
| в темно-коричневый цвет | 4 |
| Светостойкость окраски волосяного покрова, баллы, не менее | 5 |

(Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

1.7. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл.2.

Таблица 2

| #G0Группа | Характеристика волосяного покрова шкурок |
| --- | --- |
| Первая | Особо пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета |
| Вторая | Менее пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого или коричневого цвета, пух серо-голубого цвета |
| Третья | Рослый, грубоватый, коричневого или светло-коричневого с рыжеватым налетом, пух светло-серого цвета |

1.5-1.7. (Измененная редакция, Изм. N 3).

1.8. Окраска волосяного покрова шкурок клеточной норки должна соответствовать требованиям, указанным в табл.3.

Таблица 3

| #G0Окраска | Описание окраски волосяного покрова шкурок |
| --- | --- |
| Черная | Черная или почти черная по всей площади шкурки, пух темно-серого цвета с голубоватым оттенком. Допускается легкий коричневатый оттенок вершин пуховых волос |
| Темно-коричневая | Темно-коричневая или коричневая, пух темно-серого или серо-голубого цвета с коричневым оттенком |
| Серебристо-голубая | Чистая пепельно-голубая различной интенсивности, пух голубого цвета различной интенсивности |
| Голубая: "алеутские", "голубой ирис", "сапфировые", "виолет", гомоголубые | Кроющие и пуховые волосы голубого цвета различной интенсивности |
| Янтарьсапфировая (хоуп) | Бежево-дымчатая различной интенсивности с выраженным голубым оттенком, пух голубого цвета различной интенсивности |
| "Жемчужная" | Бежево-дымчатая различной интенсивности с голубоватым оттенком, пух чисто бледно-голубого цвета (жемчужная) |
|  | Бледная бежево-дымчатая c голубоватым оттенком, пух почти белый. На различных частях шкурки имеются седые кроющие волосы, гармонирующие с общим тоном окраски (босжемчужная) |
| "Лавандовая" | Светло-коричневая с голубовато-лиловым оттенком |
| Розовая | Бледная коричневато-дымчатая с розовым оттенком, пух почти белый с голубоватым оттенком |
| Белая | Кроющие и пуховые волосы чистого белого цвета |
| "Крестовки черные" | Кроющие волосы белого и черного цвета, последние образуют на хребте и плечах рисунок в виде полного или неполного креста. Черево чисто-белое, пух белого цвета. |
| Гомокоричневая | Вершины кроющих волос светло-коричневые или цвета беж, пух почти белый |
| "Паломино" | Бежевая и светло-бежевая, пух светло-голубого цвета |
| "Пастель" | Коричневая с голубовато-серым оттенком различной интенсивности, пух серо-голубого цвета со слегка коричневатыми вершинами |
| "Топаз" | Светло-коричневая с дымчато-голубым оттенком, пух серо-голубого цвета |
| Крашеные шкурки |
| Черная | Черная или почти черная по всей площади шкурки, пух темно-серого или темно-серого цвета с голубоватым оттенком, или черного цвета |
| Темно-коричневая | Темно-коричневая или коричневая, пух темно-серого или серого цвета с коричневым оттенком, или светло-коричневого цвета |

Примечания:

1. Шкурки клеточной норки других окрасок принимают по соглашению между заинтересованными организациями.

2. Шкурки норки клеточного разведения, имеющие особо густые пуховые волосы длиной на хребте не менее 20 мм и остевые волосы, равномерно расположенные по всей площади шкурки, кроме черева, относят к длинноволосым шкуркам.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

1.9. Размеры шкурок клеточной и вольной норки должны соответствовать требованиям, указанным в табл.4.

Таблица 4

| #G0Размер | Площадь, см |
| --- | --- |
| Особо крупный А | Св. 950 |
| Особо крупный Б | Св. 800 до 950 включ. |
| Крупный | Св. 600 до 800 включ. |
| Средний | Св. 450 до 600 включ. |
| Мелкий | От 350 до 450 включ. |

Примечание. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на двойную ширину, измеряемую по середине длины шкурки.

1.10. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки клеточной и вольной норки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл.5.

Таблица 5

| #G0Сорт | Характеристика волосяного покрова шкурок |
| --- | --- |
| Первый | Полноволосый, развившийся, блестящий с густыми остью и пухом. Хвост хорошо опушенный |
| Второй | Менее полноволосый, блестящий с недоразвившимися остью и пухом. Хвост недостаточно опушенный |
| Третий (для шкурок вольной норки) | Полуволосый, ровный, густой, блестящий. Хвост мало опушенный |

(Измененная редакция, Изм. N 2, 5).

1.11. В зависимости от наличия пороков шкурки клеточной и вольной норки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл.6.

Таблица 6

| #G0Наименование порока | Первая | Группа порока |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторая | третья | четвертая |
| 1. Общая длина швов, кратная длине шкурки | До 0,50 | 0,51-1,00 | 1,01-1,50 | 1,51-2,00 |
| 2. Плешины, дыры, вытертые места, битая или сеченая ость общей площадью, % | Не допускаются | До 3,0 | 3,1-6,0 | 6,1-10,0 |
| 3. Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос общей площадью, % | До 1,0 | 1,1-5,0 | 5,1-10,0 | 10,1-25,0 |
| 4. Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос на шкурках клеточной норки общей площадью, % | До 10,0 | 10,1-20,0 | 20,1-30,0 | 30,1-50,0 |
| 5. Участки с невылинявшим летним рыжим волосом общей площадью, %: |  |  |  |  |
| для шкурок клеточной норки | Не допускаются | До 0,5 | 0,6-2,0 | 2,1-4,0 |
| для шкурок вольной норки | До 1,0 | 1,1-3,0 | 3,1-5,0 | 5,1-10,0 |
| 6. Поредение ости и пуха на боках или в шейной части | Не допускается | Не допускается | Легкое поредение | - |
| 7. Недостача частей шкурки: |  |  |  |  |
| на шкурках клеточной норки | Не допускается | Не допускается | Головы | Головы с шеей или вырезанное черево |
| на шкурках вольной норки | То же | Головы | Головы с шеей или вырезанное черево | - |
| 8. Пятна или полосы белого цвета на череве (за исключением душки и промежности) шкурок клеточной норки, кроме гомоголубых, гомокоричневых и босжемчужных, шириной, см | До 2,0 | 2,1-4,0 | Св. 4 | - |
| 9. Коричневое черево или красноватый, оттенок черева на некрашеных шкурках клеточной норки черной | Не допускается | Допускается | - | - |
| 10. Некрашеные шкурки клеточной норки темно-коричневой излишне осветленные (светло-коричневые) или имеющие светло-коричневое с красноватым оттенком черево | Не допускаются | Допускаются | - | - |
| 11. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки белой, "сапфировой", "голубой ирис" и гомоголубой | Не допускается | Слегка желтоватый | Желтоватый | Желтый |
| 12. Нежелательный оттенок меха шкурок норки "алеутские" и серебристо-голубой | То же | Коричневатый | Коричневый | - |
| 13. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки "паломино", розовой, "жемчужной", янтарьсапфировой (хоуп) и гомокоричневой | " | Оранжевый и ярко- оранжевый однотонный | Оранжевый и ярко- оранжевый неоднотонный | - |
| 14. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточной норки "Топаз", "Пастель", гомокоричневой и темно-коричневой | " | Буро-желтый | - | - |

Примечания:

1. При наличии различных пороков, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учитывают наибольший порок.

2. Вытертое место и желтизну на череве между задними лапами (в промежности) шириной до 1 см и длиной до 3 см, а также единичные плешины площадью не более 0,2 см на голове пороком не считают.

3. Скидка за отсутствие каждой лапы 2%, за отсутствие хвоста 3%.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 5).

1.12. На шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, относимых к группе пороков "вторая", - два различных порока, предусмотренных для группы "первая";

на шкурках, относимых к группе пороков "третья", - два различных порока, предусмотренных для группы пороков "вторая" или один порок группы "вторая" и два различных порока группы "первая";

на шкурках, относимых к группе пороков "четвертая" - два различных порока, предусмотренных для группы пороков "третья", или один порок, предусмотренный для группы пороков "третья", и два различных порока группы пороков "вторая"; или четыре порока группы "вторая".

1.13. Размер пороков (табл.6 подпункты 2-5) определяют вписыванием их в площадь наименьшего прямоугольника.

1.14; 1.15. (Исключены, Изм. N 4).

1.16. Оценку качества шкурок норки проводят в соответствии с обязательным приложением.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки - по #M12291 1200019499ГОСТ 9209-77#S.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2. (Исключен, Изм. N 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1 Для контрольной проверки норм физико-химических показателей шкурок на соответствие их требованиям настоящего стандарта должны применяться методы отбора образцов и методы, контроля, установленные следующими стандартами:

отбор образцов - по #M12291 1200019499ГОСТ 9209-77#S;

определение температуры сваривания кожевой  ткани - по #M12291 1200019510ГОСТ 17632-72#S;

определение содержания влаги в кожевой ткани - по #M12291 1200019217ГОСТ 938.1-67#S;

определение рН водной вытяжки кожевой ткани - по #M12291 1200019512ГОСТ 22829-77#S;

определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению - по #M12291 1200019504ГОСТ 9210-77#S;

определение светостойкости окраски волосяного покрова - по #M12291 1200019505ГОСТ 9211-75#S.

Измерение площади шкурок и площади пороков проводят металлической линейкой с ценой деления 1 мм.

Длину пуховых волос длинноволосых шкурок норки измеряют на изгибе хребтовой части посередине шкурки металлической линейкой.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок - по #M12291 901711458ГОСТ 19878-74#S со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены:

а) буквенные обозначения:

В - для шкурок вольной норки,

Д - для шкурок длинноволосой норки;

б) цифровые обозначения характеристик качества:

по группам для зольной норки:

#G0первая - 1

вторая - 2

третья - 3

по окраске

некрашеные:

черная - 1

темно-коричневая - 2

серебристо-голубая - 3

"алеутские" - 4

"голубой ирис" - 5

"сапфировая" - 6

"виолет" - 7

гомоголубая - 8

янтарьсапфировая ("хоуп") - 9

жемчужная - 10

"лавандовая" - 11

розовая - 12

белая - 13

крестовки черные - 14

гомокоричневая - 15

"паломино" - 16

"пастель" - 17

"топаз" - 18

крашеные:

черная - 19

темно-коричневая - 20

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

4.2-4.8. (Исключены, Изм. N 1).

Разд.5. (Исключен, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ ШКУРОК НОРКИ

Таблица  1

Оценка качества шкурок норки в процентах от оценки качества первого сорта нормальных шкурок.

| #G0Сорт | Первая | Группа порока |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторая | третья | четвертая |
| Первый | 100 | 90 | 80 | 55 |
| Второй | 80 | 72 | 64 | 44 |
| Третий (для шкурок вольной норки) | 50 | 45 | 40 | 27,5 |

Таблица 2

Оценка качества шкурок норки по размерам в процентах к стоимости первого сорта.

| #G0Размер |
| --- |
| Особо крупный А | Особо крупный Б | Крупный | Средний | Мелкий |
| 135 | 120 | 100 | 80 | 60 |

(Измененная редакция, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Шкурки с пороками, превышающими установленный размер группы пороков "четвертая", а также шкурки со значительно поредевшим волосяным покровом или выпадающим волосом, с рыжеватой остью, с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться пухом, почти без ости, шкурки детенышей с пухлявым волосом, а также шкурки норки площадью менее 350 см должны иметь оценку не более 25% от оценки качества шкурок первого сорта крупного размера соответствующей окраски или группы качества.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1994